Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)

                                                            Форма 2
Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика


* Представлены в структурируемом виде в извещении в блоке «Информация об объекте закупки»


                                                    
																			
	№ 
п.п.
	Наименование товара
	Страна происхождения
	Товарный знак
	Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики товара

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики, Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Противогололедный материал (песко-соляная смесь)
	Россия
	отсутствует
	1. Цвет
	желтый, белый, серый, с различными оттенками от серого до розового

	
	
	
	
	2. Состав
	Речной песок 70 %
Техническая соль 30 %

	
	
	
	
	3. Внешний вид
	кристаллический сыпучий продукт

	
	
	
	
	4. Наличие глиняных или других примесей
	Не более - 3 %

	
	
	
	
	5. Вес
	1,0  Тонна; метрическая тонна (1000 кг)

	
	
	
	
	6. Размер частиц
	2,0 мм

	
	
	
	
	7. Упаковка
	навалом

	
	
	
	
	8. Работает до
	при любых температурах

	
	
	
	
	9. Влажность естественная
	Не более - 7,0 %

	
	
	
	
	10. Тип действия
	[bookmark: _GoBack]пассивный

	
	
	
	
	11. Происхождение
	искусственное, путем замешивания технической соли с речным или мытым песком




** Заполняется заказчиком на этапе направления ГК поставщику, в соответствии с представленными показателями в структурированной форме согласно предложению Победителя.
