
Техническое задание 
на поставку цемента костного для нужд ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГО в 2026 году
Перечень товаров:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Цемент костный, содержащий лекарственные средства
	Шт.
	116


                                                                                                   
                                                                                               Требования к техническим характеристикам товаров:
	№
	Наименование 
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Ед. изм

	1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Цемент костный, содержащий лекарственные средства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	CMW 3G 40 г, Костный цемент средней вязкости с гентамицином 40 г
Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости. Также может использоваться в качестве наполнителя для лечения пациентов с патологиями костей (например, для стабилизации и укрепления структуры тела позвонка при вертебропластике и кифопластике). Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол. Изделие не содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно.

	
	
	Самоотвердевающая цементообразная смесь предназначена для крепления как металлических, так и полимерных эндопротезов к естественной кости
	Соответствие
	 

	
	
	Мануальный метод введения 
(при температуре +23°С)
	Соответствие
	 

	
	
	Время смешивания
	≤ 40
	секунда

	
	
	Время ожидания
	≥ 95 
	секунда

	
	
	Рабочее время
	≥ 325
	секунда

	
	
	Рабочее время от начала замешивания
	≥ 460
	секунда

	
	
	Время затвердения
	≥ 80
	секунда

	
	
	Общее время от начала перемешивания порошковой и жидкой частей костного цемента до полного затвердения,
	≥ 540
	секунда

	
	
	Порошковая часть:
	 
	 

	
	
	Гентамицина сульфат
	 ≥ 4.2
	%

	
	
	Полиметилметакрилат
	≥ 83
	%

	
	
	Перекись бензоила
	≤ 1.90
	%

	
	
	Сульфат бария
	≥ 9 и ≤ 12
	%

	
	
	Жидкая часть:
	 
	 

	
	
	Метилметакрилат
	≥ 97
	%

	
	
	N, N – диметил-р-толуидин
	≤ 3
	%

	
	
	Гидрохинон
	Наличие
	 

	
	
	Упаковка
	≥ 40
	грамм



